АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АТК 24.200.02-90

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Конструкция, размеры и технические требования

АТК 24.200.02-90

Дата введения 01.01.91 Несоблюдение альбома преследуется по закону

Настоящий альбом типовых конструкций распространяется на заглушки фланцевые стальные на условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см2), температуру от минус 70 до 600 °С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает пять исполнений заглушек:

исполнение 1 - заглушки с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2);

исполнение 2 - заглушки с выступом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см2); исполнение 3 - заглушки с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа (от 6 до 63 кгс/см2),

кроме размеров уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным в табл. 17;

исполнение 4 - заглушки под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа (от 63 до 160 кгс/см2);

исполнение 5 - заглушки с впадиной на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2). (Измененная редакция. Изм. № 1).

1.2. Заглушки на условные давления 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 10 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).

Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Заглушки на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 65 до 150 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2).

Заглушки на условные давления 6,3 МПа (63 кгс/см2); 10,0 МПа (100 кгс/см2) с условными проходами от 15 до 40 мм включительно принимать на условное давление 16,0 МПа (160 кгс/см2).

1.3. Конструкция и размеры заглушек исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 - 5.

АТК 24.200.02-90

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Подготовлен предприятием ООО «Ростехсталь» - федеральным поставщиком металлопроката

Сайт www.rostechstal.ru

Исполнение 1

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ 100 мкм. Черт. 1

Таблица 1 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в мм

Dу*	D

10                 75 15                 80 20                 90 25                100 32                120 40                130 50                140 65                160 80                185 100               205 125               235 150               260 200               315 250               370 300               435 350               485 400               535 450               590 500               640 600               755 800               975 1000             1175 1200             1400

D1	D2

50              35 55              40 65              50 75              60 90              70 100             80 110             90 130            110 150            128 170            148 200            178 225            202 280            258 335            312 395            365 445            415 495            465 550            520 600            570 705            670 920            880 1120          1080 1340          1295

b	b1

12	10

14	12

16	14

16	14

18	15

20	17

22	19

24	20 30	26 36	32 40	36

h

2

3

4

5

d2

6 10 16 22 28 36 46 60 76 94 118 142 196 244 294 344 390 440 490 590 780 980

1180

d

11

14

18

22

26

30

33

n

4

8

12

16

20 24 28 32

Номинальный диаметр болтов или шпилек

М10

М12

M16

М20

М24

М27

М30

Масса, кг, не более

0,3 0,4 0,5 0,6 1,0 1.1 1,3 1,7 2,3 2,8 4,4 5,5 8,3 11,6 17,4 22,1 30,6 41,8 49,7 74,0 159,3 285,5 454,2

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 14 | 3 | 196 | 22 | 8 | М20 | 9,2 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 14,4 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 17 | 4 | 294 |  |  |  | 20,1 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 29,3 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | М24 | 41,0 |
| 450 | 615 | 565 | 532 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 48,9 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 64,0 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 26 | 5 | 590 | 30 |  | М27 | 99,6 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 40 | 36 |  | 780 | 33 | 24 | М30 | 230,4 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 45 | 41 |  | 980 |  | 28 |  | 385,5 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 55 | 51 |  | 11180 | 39 | 32 | М36 | 675,7 |
| * Заглушки Dу 10 - 50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа, Dу 65 - 150 мм принимать по табл. 3 на Ру 1,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | M16 | 2,5 |
| 80 | 195 | 160 | 133 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,0 |
| 100 | 215 | 180 | 158 |  |  |  | 94 |  | 8 |  | 3,6 |
| 125 | 245 | 210 | 184 |  |  |  | 118 |  |  |  | 4,8 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | М20 | 7,1 |
| 200 | 335 | 295 | 268 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 10,4 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 19,0 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24 | 21 | 4 | 294 |  |  |  | 26,4 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 37,3 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 54,3 |
| 450 | 640 | 585 | 532 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 66,2 |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 99,2 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 40 | 36 | 5 | 590 | 39 | 20 | М36 | 152,2 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 50 | 46 |  | 780 |  | 24 |  | 294,2 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 60 | 56 |  | 980 | 45 | 28 | М42 | 539,3 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 70 | 66 |  | 1180 | 52 | 32 | М48 | 885,9 |
| * Заглушки Dу 10 - 50 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Масса, кг,

не более

М36

Масса, кг,

не более

М36

Размеры в мм

Dу*	D	D1	D2

200	360	310	278 250	425	370	335 300	485	430	390 350	550	490	450 400	610	550	505 450	660	600	555 500	730	660	615 600	840	770	720

b	b1	h

24	22	3 30	27

36	33

40	37	4

45	42

50	46	5

d2

196 244 294 344 390 440 490 590

d	n

26	12 30

16 33

39	20

Номинальный диаметр болтов или шпилек

М27

М27

М24	16,2 29,1 36,8 58,3

М30                  81,4 95,5

131,6 195,4

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 56 |  | 780 | 45 | 24 | М42 | 389,9 |
| * Заглушки Dу 10 - 150 мм принимать по табл. 5 на Pу 4,0 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | M12 | 0,5 |
| 15 | 95 | 65 | 47 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,6 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 |  | 16 |  |  |  | 0,8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1,0 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 |  | 28 | 18 |  | M16 | 1,6 |
| 40 | 145 | 110 | 88 |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 1,8 |
| 50 | 160 | 125 | 102 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2,2 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 20 | 18 |  | 60 |  | 8 |  | 3,1 |
| 80 | 195 | 160 | 133 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,7 |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 22 | 20 |  | 94 | 22 |  | M20 | 5,8 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 24 | 22 |  | 118 | 26 |  | M24 | 8,8 |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 26 | 24 |  | 142 |  |  |  | 12,1 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 30 | 28 |  | 196 | 30 | 12 | М27 | 22,1 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 36 | 34 |  | 244 | 33 |  | М30 | 38,4 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 40 | 37 | 4 | 294 |  | 16 |  | 55,2 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 45 | 42 |  | 344 |  |  |  | 79,7 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 50 | 47 |  | 390 | 39 |  | М36 | 117,3 |
| 450 | 680 | 610 | 560 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 125,9 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 55 | 52 |  | 490 | 45 |  | М42 | 170,6 |

Примечание к табл. 1 - 5 - Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 1-100-0,6-16ГC-6	АТК 24.200.02-90 То же, квадратной:

Заглушка квадратная 1-100-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90

1.4. Конструкция и размеры заглушек исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в таблицах 6, 6а, 7 - 10.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

Исполнение 2

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ 100 мкм. Черт. 2

Таблица 6 Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | М20 | 8,8 |
| 250 | 390 | 350 | 312 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 14,0 |
| 300 | 440 | 400 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 |  |  |  | 19,4 |
| 350 | 500 | 460 | 421 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 28,4 |
| 400 | 565 | 515 | 473 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | М24 | 39,6 |
| 450 | 615 | 565 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 47,7 |
| 500 | 670 | 620 | 575 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 64,1 |
| 600 | 780 | 725 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 |  | М27 | 96,0 |
| 800 | 1010 | 950 | 877 | 40 | 35 |  | 780 | 33 | 24 | М30 | 223,7 |
| * Заглушки Dу 10 - 50 принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа, Dу 65 - 150 мм по табл. 7 на Pу 1,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6а Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в миллиметрах

| Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 29 | 12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
| 15 | 80 | 55 | 33 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 20 | 90 | 65 | 43 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 51 | 14 | 12 |  | 22 |  |  |  | 0,6 |
| 32 | 120 | 90 | 59 |  |  |  | 28 | 14 |  | М12 | 0,8 |
| 40 | 130 | 100 | 69 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1,0 |
| 50 | 140 | 110 | 80 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,2 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 16 | 14 |  | 60 |  |  |  | 2,0 |
| 80 | 185 | 150 | 115 |  |  |  | 76 | 18 |  | М16 | 2,5 |
| 100 | 205 | 170 | 137 |  |  |  | 94 |  |  |  | 3,1 |
| 125 | 235 | 200 | 166 | 18 | 16 |  | 118 |  | 8 |  | 4,8 |

| Dy | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 260 | 225 | 191 |  |  |  | 142 |  |  |  | 6,0 |
| 200 | 315 | 280 | 249 |  |  |  | 196 |  |  |  | 9,2 |
| 250 | 370 | 335 | 303 |  |  |  | 244 |  | 12 |  | 12,9 |
| 300 | 435 | 395 | 356 | 20 | 17 | 5 | 294 | 22 |  | М20 | 19,1 |
| 350 | 485 | 445 | 406 |  |  |  | 344 |  |  |  | 24,3 |
| 400 | 535 | 495 | 456 |  |  |  | 390 |  | 16 |  | 29,8 |
| 450 | 590 | 550 | 509 | 22 | 19 |  | 440 |  |  |  | 40,9 |
| 500 | 640 | 600 | 561 |  |  |  | 490 |  |  |  | 48,8 |
| 600 800 | 755 | 705 920 | 661 | 26 32 | 22 | 6 | 590 | 26 30 | 20 | М24 М27 | 79,6 |
|  | 975 |  | 867 |  | 28 |  | 780 |  | 24 |  | 169,4 |

Таблица 6а. (Введена дополнительно. Изм. № 1).

Таблица 7 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | M16 | 2,3 |
| 80 | 195 | 160 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2,7 |
| 100 | 215 | 180 | 149 |  |  |  | 94 |  | 8 |  | 3,4 |
| 125 | 245 | 210 | 175 |  |  |  | 118 |  |  |  | 4,5 |
| 150 | 280 | 240 | 203 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | М20 | 6,8 |
| 200 | 335 | 295 | 259 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 10,0 |
| 250 | 405 | 355 | 312 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 18,6 |
| 300 | 460 | 410 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 |  |  |  | 25,8 |
| 350 | 520 | 470 | 421 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 36,5 |
| 400 | 580 | 525 | 473 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 53,4 |
| 450 | 640 | 585 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 65,1 |
| 500 | 710 | 650 | 575 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 97,9 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 |  | М36 | 148,3 |
| 800 | 1020 | 950 | 877 | 50 | 45 |  | 780 |  | 24 |  | 288,4 |

Таблица 8 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

у	у

| Dу** | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 360 | 310 | 259 | 24 | 22 | 4 | 196 | 26 | 12 | М24 | 15,7 |
| 250 | 425 | 370 | 312 | 30 | 28 |  | 244 | 30 |  | М27 | 28,3 |
| 300 | 485 | 430 | 363 |  | 27 | 5 | 294 |  | 16 |  | 35,6 |
| 350 | 550 | 490 | 421 | 36 | 33 |  | 344 | 33 |  | М30 | 56,9 |
| 400 | 610 | 550 | 473 | 40 | 37 |  | 390 |  |  |  | 79,7 |
| 450 | 660 | 600 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 93,6 |
| 500 | 730 | 660 | 575 | 45 | 42 |  | 490 | 39 |  | М36 | 129,3 |
| 600 | 840 | 770 | 677 | 50 | 45 | 6 | 590 |  |  |  | 189,9 |
| 800 | 1075 | 990 | 877 | 60 | 55 |  | 780 | 45 | 24 | М42 | 381,4 |
| Примечание к табл. 7, 8 * Заглушки D 10 - 50 мм принимать по табл. 9 на Р 4,0 МПа. ** Заглушки Dу 65 - 150 мм принимать по табл. 9 на Ру 4,0 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размеры в мм

Таблица 9 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 34 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,4 |
| 15 | 95 | 65 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,5 |
| 20 | 105 | 75 | 50 | 16 | 14 |  | 16 |  |  |  | 0,7 |
| 25 | 115 | 85 | 57 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,8 |
| 32 | 135 | 100 | 65 | 18 | 16 |  | 28 | 18 |  | M16 | 1,4 |
| 40 | 145 | 110 | 75 |  | 17 |  | 36 |  |  |  | 1,8 |
| 50 | 160 | 125 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2,2 |
| 65 | 180 | 145 | 108 | 20 | 18 |  | 60 |  | 8 |  | 3,0 |
| 80 | 195 | 160 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 3,5 |
| 100 | 230 | 190 | 149 | 22 | 20 |  | 94 | 22 |  | М20 | 5,5 |
| 125 | 270 | 220 | 175 | 24 | 22 |  | 118 | 26 |  | М24 | 8,5 |
| 150 | 300 | 250 | 203 | 26 | 24 |  | 142 |  |  |  | 11,7 |
| 200 | 375 | 320 | 259 | 30 | 28 |  | 196 | 30 | 12 | М27 | 21,4 |
| 250 | 445 | 385 | 312 | 36 | 34 |  | 244 | 33 |  | М30 | 37,4 |
| 300 | 510 | 450 | 363 | 40 | 37 | 5 | 294 |  | 16 |  | 53,6 |
| 350 | 570 | 510 | 421 | 45 | 42 |  | 344 |  |  |  | 77,8 |
| 400 | 655 | 585 | 473 | 50 | 47 |  | 390 | 39 |  | М36 | 114,5 |
| 450 | 680 | 610 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 123,9 |
| 500 | 755 | 670 | 575 | 55 | 50 |  | 490 | 45 |  | М42 | 164,4 |

Таблица 10 Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу | D | D1 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 70 | 34 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | M12 | 0,7 |
| 15 | 105 | 75 | 39 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,8 |
| 20 | 125 | 90 | 50 | 20 | 18 |  | 16 | 18 |  | M16 | 1,3 |
| 25 | 135 | 100 | 57 | 22 | 20 |  | 22 |  |  |  | 1,8 |
| 32 | 150 | 110 | 65 |  |  |  | 28 | 22 |  | M20 | 2,2 |
| 40 | 165 | 125 | 75 | 24 | 22 |  | 36 |  |  |  | 3,0 |
| 50 | 175 | 135 | 87 |  |  |  | 46 |  |  |  | 3,4 |
| 65 | 200 | 160 | 109 | 28 | 26 |  | 60 |  | 8 |  | 5,3 |
| 80 | 210 | 170 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 5,9 |
| 100 | 250 | 200 | 149 |  |  |  | 94 | 26 |  | M24 | 8,4 |
| 125 | 295 | 240 | 175 | 32 | 30 |  | 118 | 30 |  | M27 | 13,8 |
| 150 | 340 | 280 | 203 | 36 | 34 |  | 142 | 33 |  | M30 | 21,1 |
| 200 | 405 | 345 | 259 | 40 | 38 |  | 196 |  | 12 |  | 33,8 |
| 250 | 470 | 400 | 312 | 45 | 43 |  | 244 | 39 |  | М36 | 51,9 |
| 300 | 530 | 460 | 363 | 50 | 47 | 5 | 294 |  | 16 |  | 72,1 |
| 350 | 595 | 525 | 421 | 55 | 52 |  | 344 |  |  |  | 103,2 |
| 400 | 670 | 585 | 473 | 60 | 57 |  | 390 | 45 |  | М42 | 143,2 |
| 500 | 800 | 705 | 575 | 70 | 65 |  | 490 | 52 | 20 | М48 | 234,2 |
| 600 | 925 | 820 | 677 | 80 | 75 | 6 | 590 | 56 |  | М52 | 364,9 |

Примечание к табл. 6 - 10 Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 2 с условным проходом 80 мм на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 2-80-1,6-16ГС-6	АТК 24.200.02-90 То же, квадратной:

Заглушка квадратная 2-80-1,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90

1.5. Конструкция и размеры заглушек исполнения 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 11 - 16

Исполнение 3

1. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ 100 мкм.

2. * для фторопластовых прокладок

Черт. 3

Таблица 11 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 19 | 29 | 14 | 13 | 4 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,3 |
| 15 | 80 | 55 | 23 | 33 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,4 |
| 20 | 90 | 65 | 33 | 43 |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 41 | 51 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,5 |
| 32 | 120 | 90 | 49 | 59 |  |  |  | 28 | 14 |  | M12 | 0,7 |
| 40 | 130 | 100 | 55 | 69 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0,9 |
| 50 | 140 | 110 | 66 | 80 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,1 |
| 65 | 160 | 130 | 86 | 100 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1,4 |
| 80 | 185 | 150 | 101 | 115 |  |  |  | 76 | 18 |  | M16 | 1,9 |
| 100 | 205 | 170 | 117 | 137 | 16 | 14 |  | 94 |  |  |  | 2,9 |
| 125 | 235 | 200 | 146 | 166 |  |  |  | 118 |  | 8 |  | 3,9 |
| 150 | 260 | 225 | 171 | 191 |  |  |  | 142 |  |  |  | 4,9 |
| 200 | 315 | 280 | 229 | 249 |  |  |  | 196 |  |  |  | 7,5 |
| 250 | 370 | 335 | 283 | 303 | 16 | 14 |  | 244 | 18 | 12 |  | 10,6 |
| 300 | 435 | 395 | 336 | 356 | 18 | 16 | 5 | 294 | 22 |  | М20 | 16,4 |
| 350 | 485 | 445 | 386 | 406 |  |  |  | 344 |  |  |  | 20,9 |
| 400 | 535 | 495 | 436 | 456 | 20 | 17 |  | 390 |  | 16 |  | 28,4 |
| 450 | 590 | 550 | 489 | 509 | 22 | 19 |  | 440 |  |  |  | 39,2 |
| 500 | 640 | 600 | 541 | 561 |  |  |  | 490 |  |  |  | 46,8 |
| 600 | 755 | 705 | 635 | 661 | 24 | 21 | 6 | 590 | 26 | 20 | М24 | 71,5 |
| 800 | 975 | 920 | 841 | 867 | 30 | 27 |  | 780 | 30 | 24 | М27 | 154,9 |

Таблица 12 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 16 | 14 | 4 | 196 | 22 | 8 | М20 | 8,3 |
| 250 | 390 | 350 | 292 | 312 | 18 | 16 |  | 244 |  | 12 |  | 13,3 |
| 300 | 440 | 400 | 343 | 363 | 20 | 17 | 5 | 294 |  |  |  | 18,4 |
| 350 | 500 | 460 | 395 | 421 | 22 | 19 |  | 344 |  | 16 |  | 27,2 |
| 400 | 565 | 515 | 447 | 473 | 24 | 21 |  | 390 | 26 |  | М24 | 38,1 |
| 450 | 615 | 565 | 497 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 46,0 |
| 500 | 670 | 620 | 549 | 575 | 26 | 23 |  | 490 |  |  |  | 62,2 |
| 600 | 780 | 725 | 651 | 677 | 30 | 25 | 6 | 590 | 30 |  | М27 | 93,2 |
| 800 | 1010 | 950 | 851 | 877 | 40 | 35 |  | 780 | 33 | 24 | М30 | 219,4 |
| * Заглушки Dу 10 - 50 принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа, Dу 65 - 150 мм по табл. 13 на Ру 1,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D3 | D4 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 95 | 109 | 16 | 14 | 4 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,2 |
| 80 | 195 | 160 | 106 | 120 |  |  |  | 76 |  |  |  | 2,6 |
| 100 | 215 | 180 | 129 | 149 |  | 15 |  | 94 |  | 8 |  | 3,2 |
| 125 | 245 | 210 | 155 | 175 |  |  |  | 118 |  |  |  | 4,5 |
| 150 | 280 | 240 | 183 | 203 | 18 | 16 |  | 142 | 22 |  | М20 | 6,4 |
| 200 | 335 | 295 | 239 | 259 | 20 | 18 |  | 196 |  | 12 |  | 10,8 |
| 250 | 405 | 355 | 292 | 312 | 22 | 20 |  | 244 | 26 |  | М24 | 17,8 |
| 300 | 460 | 410 | 343 | 363 | 24 | 21 | 5 | 294 |  |  |  | 24,6 |
| 350 | 520 | 470 | 395 | 421 | 26 | 23 |  | 344 |  | 16 |  | 35,1 |
| 400 | 580 | 525 | 447 | 473 | 30 | 27 |  | 390 | 30 |  | М27 | 51,6 |
| 450 | 640 | 585 | 497 | 523 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 63,1 |
| 500 | 710 | 650 | 549 | 575 | 36 | 33 |  | 490 | 33 |  | М30 | 95,6 |
| 600 | 840 | 770 | 651 | 677 | 40 | 35 | 6 | 590 | 39 | 24 | М36 | 144,8 |
| 800 | 1020 | 950 | 851 | 877 | 50 | 45 |  | 780 |  |  |  | 283,1 |

Таблица 14 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

D

Масса, кг,

не более

D

Масса, кг,

не более

Размеры в мм

** у

200 250 300 350 400 450 500 600 800

D	D1	D3	D4

360            310            239            259 425            370            292            312 485            430            343            363 550            490            395            421 610            550            447            473 660            600            497            523 730            660            549            575 840            770            651            677 1075           990            851            877

b

24

30

36

40

45 50 60

b1

22 28 27 33

37

42 45 55

h

4

5

6

d2

196 244 294 344 390 440 490 590 780

d	n

26	12

30

16 33

39	20

45	24

Номинальный диаметр болтов или шпилек

М27

М27

М24	15,1 27,5 34,5 55,5

М30                  77,9 91,7

М36

М36

127,0 190,7

М42	382,6

Примечание к табл. 13, 14

у	у

у	у

* Заглушки D 10 - 50 мм принимать по табл. 15 на Р 4,0 МПа. ** Заглушки Dу 65 - 150 мм принимать по табл. 15 на Ру 4,0 МПа.

Таблица 15 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

0,5

0,5

Размеры в мм

Dу	D	D1	D3	D4

10	90	60	24	34 15	95	65	29	39 20              105	75	36	50 25              115	85	43	57 32              135            100	51	65

b	b1	h

14	12

16	14

d2

6 10 16 22 28

d	n

14

4

Номинальный Масса, кг, диаметр шпилек не более

0,4

M12	0,7 0,8 1,4

40              145            110             61              75 50              160            125             73              87 65              180            145             95             109 80              195            160            106            120 100             230            190            129            149 125             270            220            155            175 150             300            250            183            203 200             375            320            239            259 250             445            385            292            312 300             510            450            343            363 350             570            510            395            421 400             655            585            447            473 450             680            610            497            523 500             755            670            549            575

18	16

4 20	18

22	20 24	22 26	24 30	28 36	34 40	37 45	42

50	47	5

55	50

36 46 60 76 94 118 142 196 244 294 344 390 440 490

18	M16

22	8	М20

26	M24

30	12	М27

33		М30 16

39                         М36 45       20               М42

1,6 1,9 2,8 3,3 5,3 8,2 11,3 20,8 36,6 52,4 76,4 112,8 123,5 162,0

Таблица 16

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) Размеры в мм

Dу	D	D1	D3	D4

10              100             70              24              34 15              105             75              29              39 20              125             90              36              50 25              135            100             43              57 32              150            110             51              65 40              165            125             61              75 50              175            135             73              87 65              200            160             95             109 80              210            170            106            120 100             250            200            129            149 125             295            240            155            175 150             340            280            183            203 200             405            345            239            259 250             470            400            292            312 300             530            460            343            363 350             595            525            395            421 400             670            585            447            473 500             800            705            549            575 600             925            820            651            677

b	b1	h

18	16

20	18

22	20

24	22

4 28	26

32	30 36	34 40	38 45	43 50	47 55	52

60	57	5 70	65

80	75	6

d2

6 10 16 22 28 36 46 60 76 94 118 142 196 244 294 344 390 490 590

d

14

18

22

26 30

33

39

45 52 56

n

4

8

12

16

20

Номинальный диаметр шпилек

M12

M16

М20

М24 М27

М30

М36

М42 М48 М52

Масса, кг, не более 0,7 0,8 1,3 1,8 2,0 2,9 3,3 5,1 5,8 8,2 13,5 20,7 33,3 51,2 70,9 101,8 141,5 231,9 361,3

Примечание к табл. 11 - 16. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 3 с условным проходом 100 мм на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 3-100-0,6-16ГС-6	АТК 24.200.02-90 То же, квадратной:

Заглушка квадратная 3-100-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90

Заглушка 3-100-0,6Ф-16ГС-6 АТК 24.200.02-90

Таблица 17 Размеры уплотнительных поверхностей под фторопластовые прокладки

Размеры в мм

| Dy | D3 |  | D4 |  | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ру, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
|  | 0,6 (6) | ≥ 1,0 (10) | 0,6 (6) | ≥ 1,0 (10) |  |
| 10 | 18 | 23 | 30 | 35 | 4 |
| 15 | 22 | 28 | 34 | 40 |  |
| 20 | 32 | 35 | 44 | 51 |  |
| 25 | 40 | 42 | 52 | 58 |  |
| 32 | 48 | 50 | 60 | 66 |  |
| 40 | 54 | 60 | 70 | 76 |  |
| 50 | 65 | 72 | 81 | 88 |  |
| 65 | 85 | 94 | 101 | 110 |  |
| 80 | 100 | 105 | 116 | 121 |  |
| 100 | 116 | 128 | 138 | 150 | 6 |
| 125 | 145 | 154 | 167 | 176 |  |
| 150 | 170 | 182 | 192 | 204 |  |
| 200 | 228 | 238 | 250 | 260 |  |
| 250 | 282 | 291 | 304 | 313 |  |
| 300 | 335 | 342 | 357 | 364 |  |
| 350 | 385 | 394 | 407 | 422 |  |
| 400 | 435 | 446 | 457 | 474 |  |
| 450 | 488 | 496 | 510 | 524 |  |
| 500 | 540 | 548 | 562 | 576 |  |
| 600 | 634 | 650 | 662 | 678 |  |

1.6. Конструкция и размеры заглушек исполнения 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 18 - 20

Исполнение 4

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ 100 мкм.

Черт. 4

Таблица 18 Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 175 | 135 | 102 | 26 | 24 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 22 | 4 | M20 | 3.8 |
| 65 | 200 | 160 | 132 |  |  |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 4,9 |
| 80 | 210 | 170 | 133 | 30 | 28 |  | 115 |  |  |  | 76 |  |  |  | 6,4 |
| 100 | 250 | 200 | 170 |  |  |  | 145 |  |  |  | 94 | 26 |  | M24 | 9,3 |
| 125 | 295 | 240 | 205 | 32 | 30 |  | 175 |  |  |  | 118 | 30 |  | M27 | 14,0 |
| 150 | 340 | 280 | 240 | 36 | 34 |  | 205 |  |  |  | 142 | 33 |  | M30 | 21,5 |
| 200 | 405 | 345 | 285 | 40 | 38 |  | 265 |  |  |  | 196 |  | 12 |  | 34,2 |
| 250 | 470 | 400 | 345 | 45 | 43 |  | 320 |  |  |  | 244 | 39 |  | M36 | 51,6 |
| 300 | 530 | 460 | 410 |  | 42 | 4 | 375 |  |  |  | 294 |  | 16 |  | 65,3 |
| 350 | 595 | 525 | 465 | 50 | 47 |  | 420 |  |  |  | 344 |  |  |  | 94,3 |
| 400 | 670 | 585 | 535 | 55 | 52 |  | 480 |  |  |  | 390 | 45 |  | M42 | 132,4 |
| 450 | 730 | 650 | 590 | 60 | 57 |  | 520 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 172,3 |
| * Заглушки Dу 10 - 40 мм принимать по табл. 20 на Ру 16,0 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19 Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу* | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 195 | 145 | 102 | 30 | 28 | 3 | 85 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 | 4 | М24 | 5,5 |
| 65 | 220 | 170 | 140 | 36 | 34 |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 8,5 |
| 80 | 230 | 180 | 150 |  |  |  | 115 |  |  |  | 76 |  |  |  | 9,4 |
| 100 | 265 | 210 | 175 |  |  |  | 145 |  |  |  | 94 | 30 |  | М27 | 12,5 |
| 125 | 310 | 250 | 210 | 40 | 38 |  | 175 |  |  |  | 118 | 33 |  | М30 | 19,6 |
| 150 | 350 | 290 | 250 | 45 | 43 |  | 205 |  |  |  | 142 |  | 12 |  | 28,1 |
| 200 | 430 | 360 | 285 | 50 | 48 |  | 265 |  |  |  | 196 | 39 |  | М36 | 47,8 |
| 250 | 500 | 430 | 345 | 55 | 53 |  | 320 |  |  |  | 244 |  |  |  | 73,7 |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 60 | 57 | 4 | 375 |  |  |  | 294 | 45 | 16 | М42 | 106,4 |
| 350 | 655 | 560 | 465 | 70 | 67 |  | 420 | 17 | 11,0 | 5,8 | 344 | 52 |  | M48 | 156,1 |
| 400 | 715 | 620 | 535 | 75 | 72 |  | 480 |  |  |  | 390 |  |  |  | 204,6 |
| * Заглушки Dу 10 - 40 мм принимать по табл. 20 на Рy 16,0 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20 Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу | D | D1 | D2 | b | b1 | h | D8 | b2 | h2 | r | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 105 | 75 | 55 | 26 | 24 | 2 | 35 | 9 | 6,5 | 2,8 | 10 | 14 | 4 | М12 | 1,4 |
| 20 | 125 | 90 | 58 | 28 | 26 |  | 45 |  |  |  | 16 | 18 |  | M16 | 2,2 |
| 25 | 135 | 100 | 68 | 30 | 28 |  | 50 |  |  |  | 22 |  |  |  | 2,8 |
| 32 | 150 | 110 | 78 |  |  |  | 65 |  |  |  | 28 | 22 |  | М20 | 3,4 |
| 40 | 165 | 125 | 88 |  |  | 3 | 75 |  |  |  | 36 |  |  |  | 4,0 |
| 50 | 195 | 145 | 115 | 36 | 34 |  | 95 | 12 | 8,0 | 4,0 | 46 | 26 |  | М24 | 6,9 |
| 65 | 220 | 170 | 140 | 40 | 38 |  | 110 |  |  |  | 60 |  | 8 |  | 9,6 |
| 80 | 230 | 180 | 150 |  |  |  | 130 |  |  |  | 76 |  |  |  | 10,6 |
| 100 | 265 | 210 | 175 |  |  |  | 145 |  |  |  | 94 | 30 |  | М27 | 14,1 |
| 125 | 310 | 250 | 210 | 45 | 43 |  | 190 |  |  |  | 118 | 33 |  | М30 | 22,3 |
| 150 | 350 | 290 | 250 | 55 | 53 |  | 205 | 14 | 10,0 | 4,2 | 142 |  | 12 |  | 34,7 |
| 200 | 430 | 360 | 315 | 60 | 58 |  | 275 | 17 | 11,0 | 5,8 | 196 | 39 |  | М36 | 58,0 |
| 250 | 500 | 430 | 380 | 70 | 68 |  | 330 |  |  |  | 244 |  |  |  | 95,3 |
| 300 | 585 | 500 | 410 | 80 | 77 | 4 | 380 | 23 | 14,0 | 8,5 | 294 | 45 | 16 | М42 | 143,2 |
| 350 | 700 | 590 | 520 | 95 | 92 |  | 420 |  |  |  | 344 | 52 |  | М48 | 249,0 |
| 400 | 770 | 660 | 595 | 100 | 97 | 5 | 480 |  |  |  | 390 |  | 20 |  | 316,9 |

Таблица 20. (Измененная редакция. Изм. № 2).

Примечание к табл. 18 - 20. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Пример условного обозначения круглой заглушки исполнения 4 с условным проходом 100 мм на условное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 4-100-6,3-16ГC-6	АТК 24.200.02-90

1.7. Конструкция и размеры заглушек исполнения 5 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в таблицах 21, 21а, 21б, 21в, 21г.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

Исполнение 5

Примечание. Шероховатость поверхностей А для заглушек из поковок Ra ≤ 100 мкм. Черт. 5

Таблица 21 Рy 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Dу | D | D1 | D2 | D6 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 35 | 16 | 13 | 2 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,7 |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,8 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 51 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1,0 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 58 | 18 | 15 |  | 22 |  |  |  | 1,3 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 66 |  |  |  | 28 | 18 |  | M16 | 1,7 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 76 |  |  | 3 | 36 | 18 |  |  | 2,0 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 88 | 20 | 17 | 4 | 46 |  |  |  | 2,6 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 110 |  |  | 3 | 60 |  | 8 |  | 3,3 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 121 | 22 | 19 | 4 | 76 |  |  |  | 4,3 |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 150 |  |  |  | 94 | 22 |  | M20 | 5,9 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 25 | 22 | 3 | 118 | 26 |  | М24 | 9,5 |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 204 | 26 | 23 | 4 | 142 | 26 |  |  | 12,5 |
| 200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 30 | 27 |  | 196 | 30 | 12 | M27 | 22,5 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 36 | 33 |  | 244 | 33 |  | М30 | 38,8 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 364 | 40 | 36 | 5 | 294 |  | 16 |  | 56,6 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 45 | 41 | 4 | 344 |  |  |  | 87,7 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 474 | 50 | 46 |  | 390 | 39 |  | М36 | 123,5 |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 524 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 128,4 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 55 | 51 | 5 | 490 | 45 | 20 | М42 | 172,8 |

Таблица 21. (Измененная редакция. Изм. № 1).

Примечание. Масса подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м3.

Таблица 21а Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Размеры в миллиметрах

| Dy | D | D1 | D2 | D6 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 30 | 14 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | М10 | 0,4 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 34 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,5 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 44 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0,6 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 52 | 16 | 13 |  | 22 |  |  |  | 0,9 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 60 |  |  |  | 28 | 14 |  | М12 | 1,2 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 70 |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 1,4 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 81 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1,6 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 101 | 18 | 15 |  | 60 |  |  |  | 2,4 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 116 |  |  |  | 76 | 18 |  | М16 | 3,3 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 138 |  |  |  | 94 |  |  |  | 4,1 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 167 | 20 | 17 |  | 118 |  | 8 |  | 5,9 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 192 |  |  |  | 142 |  |  |  | 7,3 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 250 |  |  |  | 196 |  |  |  | 11,0 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 304 |  |  |  | 244 |  | 12 |  | 15,2 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 357 | 22 | 18 | 4 | 294 | 22 |  | М20 | 22,7 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 407 |  |  |  | 344 |  |  |  | 28,7 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 457 |  |  |  | 390 |  | 16 |  | 35,0 |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 510 |  |  |  | 440 |  |  |  | 42,8 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 562 |  |  |  | 490 |  |  |  | 50,9 |

600         755         705         670 800         975         920         880

662        28        23 868        36        31

5

590         26           20                        М24                            90,2 780         30           24                        М27                           197,0

Таблица 21б Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Размеры в миллиметрах

| Dy* | D | D1 | D2 | D6 | b | b1 | h | d2 | d | n | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 260 | 20 | 17 | 3 | 196 | 22 | 8 | М20 | 12,3 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 313 | 22 | 19 |  | 244 |  | 12 |  | 18,4 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 364 | 25 | 21 | 4 | 294 |  |  |  | 26,7 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 422 |  |  |  | 344 |  | 16 |  | 34,6 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 474 |  |  |  | 390 | 26 |  | М24 | 44,0 |
| 450 | 615 | 565 | 532 | 524 |  |  |  | 440 |  | 20 |  | 52,4 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 576 | 26 | 22 |  | 490 |  |  |  | 65,4 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 678 | 30 | 25 | 5 | 590 | 30 |  | М27 | 102,3 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 878 | 40 | 35 |  | 780 | 33 | 24 | М30 | 235,1 |
| * Заглушки Dу 10 - 50 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа, Dу 65 - 150 по таблице 21в на Ру 1,6 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21в Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Размеры в миллиметрах

Dy*	D

65           180 80           195 100          215 125          245 150          280 200          335 250          405 300          460 350          520 400          580 450          640 500          710 600          840 800         1020

D1	D2	D6

145	122	110 160	133	121 180	158	150 210	184	176 240	212	204 295	268	260 355	320	313 410	370	364 470	430	422 525	482	474 585	532	524 650	585	576 770	685	678 950	905	878

b	b1

20	17

22	19 25	21 26	22 28	24 30	26 36	32 40	35 50	45

h

3

4

5

d2

60 76 94 118 142 196 244 294 344 390 440 490 590 780

d	n

4 18

8

22

12 26

30	16

33	20

39	24

Номинальный диаметр болтов или шпилек

М16

М20

М24

М27

М30

М36

Масса, кг, не более 3,4 4,1 4,9 6,4 8,3 12,0 19,5 28,7 38,4 51,7 63,0 101,5 157,0 299,1

* Заглушки Dу 10 - 50 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа

Таблица 21г Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Размеры в миллиметрах

Dу*	D

200	360 250	425 300	485 350	550 400	610 450	660 500	730 600	840 800          1075

D1	D2	D6

310	278	260 370	335	313 430	390	364 490	450	422 550	505	474 600	555	524 660	615	576 770	720	678 990	930	878

b	b1

25	22

30       26 36       32

40	36

50       45 60       55

h

3

4

5

d2

196 244 294 344 390 440 490 590 780

d	n

26	12 30

16 33

39	20

45	24

Номинальный диаметр болтов или шпилек М24

М27

М30

М36

М42

Масса, кг, не более 17,5 24,5 38,1 60,0 83,4 97,6 118,8 200,1 361,8

* Заглушки Dу 10 - 150 мм принимать по таблице 21 на Ру 4,0 МПа

Таблицы 21а - г. (Введены дополнительно. Изм. № 1).

Пример условного обозначения заглушки исполнения 5 с условным проходом 80 мм на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) из стали 16ГС категории 6:

Заглушка 5-80-4,0-16ГС-6     АТК 24.200.02-90 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заглушки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего альбома типовых конструкций по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Давления условные и рабочие - по ГОСТ 356.

2.3. Присоединительные размеры заглушек - по ГОСТ 12815.

2.4. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать ОСТ 26-291.

2.5. Материал заглушек выбирается исходя из условий эксплуатации по ОСТ 26-291 из листового и полосового проката или поковок. Поковки с пределом текучести не менее 215 МПа (2200 кгс/см2) при температуре 20 °С.

2.6. Прибавка на коррозию принята - 2 мм.

2.7. Для квадратных фланцев на Ру ≤ 4,0 МПа (40 кгс/см2) по ГОСТ 12815 допускается изготовлять квадратные заглушки.

2.8. Неуказанные предельные отклонения номинального размера h: ±1 мм при h = 2 мм;

±2 мм при h > 2 мм.

2.9. Предельные отклонения размеров:

D3 - H12;	d - H15;	b1 - js 15;

D4 - h12;	D8 - ±0,15 мм;	b2; h2 - ±0,4 мм.

Неуказанные предельные отклонения размеров - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Предельные отклонения размеров D3 и D4 под фторопластовые прокладки: D3 - свыше 130 до 500 мм	- Н11;

- свыше 500 мм	- Н10; D4 - до 30 мм                                        - b12;

- свыше 30 до 260 мм	- d11; - свыше 260 мм	- f9.

2.10. Предельные отклонения от номинального размера b - по соответствующим стандартам на

листовой или полосовой прокат, для поковок	, для штамповок - по II классу ГОСТ 7505.

2.11. Позиционный допуск осей отверстий d в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

1,0 - для отверстий диаметром 11 мм;

2,0 - для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 3,0 - для отверстий диаметром от 30 до 45 мм. 4,0 - для отверстий диаметром 52 и 56 мм.

2.12. Заглушки рассчитаны на применение с прокладками эластичными, асбометаллическими, спирально-навитыми и овального сечения.

2.13. Поверхности заглушек не должны иметь раковин, трещин, заусенцев и других дефектов, снижающих прочность заглушек и надежность соединений.

2.14. Гидравлические испытания заглушек, как правило, должны производиться совместно с оборудованием в соответствии с требованиями ОСТ 26-291.

2.15. Допускается изготовление заглушек сварными при условии полного провара и 100 % контроля качества сварных швов в соответствии с ОСТ 26-291.

Разделка кромок и способ сварки определяется технической документацией предприятия-изготовителя.

2.16. Срок службы заглушки не менее 10 лет.

2.17. На боковой поверхности заглушки должна быть выполнена маркировка: условное обозначение без наименования изделия, товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается не маркировать товарный знак предприятия-изготовителя, если заглушка не является товарной продукцией.

2.18. Технические требования к крепежным изделиям по ОСТ 26-2043. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Указанием Министерства тяжелого машиностроения 19.06.90 № ВA-002-1-6288

2. РАЗРАБОТЧИКИ:

Пролесковский А.Ю. (руководитель темы), Байбакова М.И.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ за № _____ от ____________ 1990 г. 4. ВЗАМЕН ОСТ 26-11-07-85

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 356-80 ГОСТ 7505-74 ГОСТ 12815-80 ОСТ 26-291-87 ОСТ 26-2043-77 | 2.2 2.10 2.3, 2.7 2.4, 2.5, 2.14, 2.15 2.18 |